**СОЧЕТАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В РАЙОНАХ С УМЕРЕННО-ХОЛОДНЫМ, С ТРОПИЧЕСКИМ МОРСКИМ КЛИМАТОМ И ДЛЯ СУДОВ НЕОГРАНИЧЕННОГО РАЙОНА ПЛАВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Марка материала внешнего слоя покрытия | Марка материала, применяемого в качестве промежуточного слоя |
| 1. Эмаль ГФ-820 | Грунтовка ЭФ-065 |
| 2. Эмали МЛ-12, МЛ-197, МЛ-279, МЛ-1110 | Грунтовки ГФ-017, ГФ-018, В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, ПЛ-0213, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ЭП-0156, ЭП-0228, В-ЭП-0190, ЭФ-0137, эмали ГФ-571, В-МА-1232 |
| 3. Эмали МЛ-165, МЛ-165ПМ | Эмаль МЛ-12 по грунтовкам ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, эмаль В-МА-1232 |
| 4. Эмали ПФ-115, ПФ-167 | Грунтовка ЭФ-065, эмали ЭФ-1219, В-МА-1232 |
| 5. Эмаль ПФ-218 | Грунтовки ФЛ-03Ж, ФЛ-03К |
| 6. Эмали ХВ-16, ХВ-16Р, ХВ-124, ХВ-518, ХВ-1120 | Грунтовки ХС-010, ХС-068, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К |
| 7. Эмаль ХВ-785 затем лак ХВ-784 | Грунтовки ХС-010, ХС-068, ЭФ-065, ЭФ-094 |
| 8. Эмаль ВЛ-515 | Грунтовка ВЛ-02 |
| 9. Эмаль УР-1176 | Грунтовка ЭФ-065, эмаль ЭФ-1219 |
| 10. Эмаль ХС-75У | Грунтовки ФЛ-03Ж, ФЛ-03К- |
| 11. Эмали ХС-510, ХС-527 | Грунтовки ЭФ-1219, ХС-720 по ВЛ-02, ВЛ-023 |
| 13. Эмали ЭП-51, ЭП-140, ЭП-525, ЭП-773 | Грунтовки ЭП-09Т, ЭП-057, ЭП-076, ЭП-0156, шпатлевка ЭП-0010, эмаль В-МА-1232 |
| 14. Эмаль ЭП-91 | Грунтовки ЭП-076, ЭП-057 |
| 15. Эмаль ЭФ-1219 | Грунтовки ВЛ-02, ВЛ-023, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К |

**Примечание:** Покрытия на основе эмалей марок ХВ и ХС перед эксплуатацией выдерживают при температуре 15-30 °С в течение 5 сут или при температуре 60 °С в течение 5-6 ч.