# Технологическая карта

# Эмаль ЭП-1236

ТУ 6-10-2095-87

| Описание: | Эмаль ЭП-1236 двухупаковочный материал, состоящий из основы и отвердителя №1. Основа эмали представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной и перхлорвиниловой смол в смеси органических растворителей. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Эмаль ЭП-1236 предназначена для нанесения на стальные и алюминиевые поверхности с целью защиты их от коррозии в неограниченных климатических условиях. Покрытие устойчиво к воздействию бензина, минерального масла, морской и пресной воды, морской атмосферы. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Время высыхания до степени 3: Полное высыхание: Массовая доля нелетучих веществ: Жизнеспособность эмали после смешивания компонентов: | Однородная, матовая без посторонних включений. При температуре (20±2)°С не более 3-х часов При температуре (20±2)°С не более 24 часов Не менее 39 % При температуре (20±2)°С ч не менее 72-х часов, при условии хранения в плотно закрытой таре. |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка эмали: | При хранении эмали допускается образование осадка и увеличение вязкости, поэтому эмаль перед применением тщательно перемешивается и разбавляется до рабочей вязкости растворителями Р-4, Р-5. Перед применением производится смешение основы и отвердителя в соотношении, указанном в паспорте на каждую поставленную партию эмали, при этом их температура должна быть не ниже +15°С. |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Подготовленную эмаль наносят на предварительно загрунтованную поверхность грунтовками типа ВЛ, ЭП. Допускается нанесение эмали ЭП-1236 по металлу, подготовленному по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов – 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2,5 или St3) Безвоздушное или пневматическое распыление, кисть. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С. 190-230 г/м² 40-50 мкм 2-3 слоя. Р-4, Р-5, Р-5А Р-4, Р-5, Р-5А, толуол. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Эмаль ЭП-1236 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -35°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде Эмаль ЭП-1236 должна храниться в закрытых, неотапливаемых помещениях при температуре -30°С до +30°С исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | Гарантийный срок хранения эмали – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, эмаль перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 6-10-2095-87 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению. |