| Отдел технического контроля ООО НПП «Химпром» 150062, г. Ярославль пр-т Авиаторов 155В. (4852)241551. www.hpyar.ru e-mail: phkhimprom@mail.ru | Система менеджмента качества ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Сертификат №СДС.ФР.СМ.00563.15 от 05.06.2015г. |
| --- | --- |

# Технологическая карта

Эмаль ХВ-785 и Лак ХВ-784

ГОСТ 7313-75

| Описание: | Эмаль ХВ-785 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в лаке на основе поливинилхлоридной хлорированной (ПСХ-ЛС) и алкидной смол в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификаторов и стабилизаторов. Лак ХВ-784 представляет собой раствор хлорированной поливинилхлоридной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификаторов. Материалы одноупаковочные. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Эмаль ХВ-785 и Лак ХВ-784 предназначены для защиты в комплексном многослойном покрытии предварительно загрунтованных металлических поверхностей, бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещения от воздействия агрессивных газов (SO2, CO2, Cl2), кислот (серной, фосфорной, соляной) и растворов солей и щелочей химических и других промышленных производств при температуре не выше 60°С. Лак ХВ-784 может быть рекомендован для грунтования бетонных конструкций. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид покрытия эмали: Условная вязкость по ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) при температуре (20±2)°С Время высыхания до степени 3: Время высыхания до степени 5: Массовая доля нелетучих Веществ, %: | Ровное, однородное, матовое без посторонних включений. Эмаль ХВ-785: от 30 до 100 секунд. Лак ХВ-784 от 20 до 35 секунд. При температуре (20±2)°С не более 1 часа. При температуре (20±2)°С не более 24 часов. Эмаль ХВ-785: от 23 до 36 Лак ХВ-784 от 14 до 17 |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка эмали и лака: | При хранении Эмали ХВ-785 и Лака ХВ-784 допускается образование осадка и незначительное увеличение вязкости, поэтому перед применением эмаль и лак тщательно перемешиваются и при необходимости разбавляются до рабочей вязкости 18-25 сек. по ВЗ-4 растворителями Р-4, Р-4А. |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Металлическая поверхность перед окрашиванием предварительно должна быть загрунтована грунтовками АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ХС-010, ХС-068, ХС-059 Безвоздушное или пневматическое распыление, кисть. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от -15°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%, через 2-3 часа после высыхания слоя эмали при температуре (20±2)°С наносятся последующие слои. Эмаль ХВ-785 : 120-150 г/м² Лак ХВ-784 : 150-200 г/м² 18-25 мкм Эмаль ХВ-785 : 2-3 Лак ХВ-784 : 1-2 Растворители Р-4, Р-4А Растворители Р-4, Р-4А, ацетон, толуол. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Эмаль ХВ-785 и Лак ХВ-784 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -35°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде эмаль и лак должны храниться в закрытых помещениях при температуре -30°С до +30°С, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | . Гарантийный срок хранения эмали и лака – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, эмаль и лак перед применением подлежат проверке на соответствие требованиям ГОСТ 7313-75 и при установлении соответствия могу быть использованы потребителем по назначению. |