- Грунтовка ГФ-020

для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями

- Характеристика: Грунтовка ГФ-020 изготовлена на основе алкидного лака, антикоррозионных пигментов и наполнителей, с добавлением органических растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.

- Назначение: Грунт ГФ-020 предназначен для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями, а также для временной защиты от коррозии в однослойном покрытии крупногабаритных металлических конструкций на период монтажа и хранения.

- Цвет и вид покрытия: Цвет красно-коричневый, светло серый.  После высыхания грунтовка образует ровное, однородное матовое покрытие с хорошими антикоррозионными свойствами. Покрытие ГФ-020 имеет хорошую адгезию, прекрасно шлифуется шкуркой, устойчиво к воздействию технических масел, воды, выдерживает изменение температуры от минус 50 до 60˚С.

Способ применения: Перед применением грунт ГФ-020 тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют сольвентом, ксилолом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200) в соотношении 1:1. Для окраски изделий в электрополе грунтовку разбавляют разбавителем РЭ-4В. Металлические поверхности перед нанесением на них грунтовки, должны быть тщательно очищены от пыли, ржавчины, окалины и других загрязнений, обезжирены уайт-спиритом или бензином и хорошо просушены; деревянные — зачищены шлифовальной шкуркой и очищены от пыли.ГФ-020 наносят методами распыления, струйным обливом, окунанием, кистью при температуре (15-35)°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Время высыхания до степени 3 при температуре:

- (20±2)°C — не более 12 час;

- (105±2)°C — не более 35мин.

Расход грунтовки на однослойное покрытие — 80-200 г/м2 (точное кол-во зависит от метода нанесения и конфигурации изделия).

Рекомендации по применению:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: В случае нанесения грунтовки на металлическую поверхность очистка от грязи, водорастворимых веществ (отмывка от солей для объектов окрашивания в морской и прибрежной зонах – обязательна), жировых загрязнений до степени обезжиривания – 1 (по ГОСТ 9.402-80), окислов до степени очистки от окислов – 2 (ГОСТ 9.402-80), или до степени не ниже Sa 2 ½. или St3 (МС ИСО 8501-1). Деревянная поверхность очищается от пыли, грязи и от непрочнодержащегося старого покрытия. Рекомендуется обработка наждачной шкуркой с последующим обеспыливанием.

НАНЕСЕНИЕ:  Перед применением необходимо убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. При необходимости грунтовку перед нанесением можно разбавить растворителями. Подготовленную грунтовку наносят на защищаемую поверхность при температуре окружающего воздуха от 50ºС до 30ºС и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3ºС. После высыхания слоя грунтовки наносятся последующие слои грунтовки, и затем поверхностный лакокрасочный материал. При длительном хранении окрашенных конструкций перед нанесением следующего слоя с поверхности следует удалить масляные и жировые загрязнения, удалить соли и грязь путем отмывки чистой пресной водой под высоким давлением и придать шероховатость абразивным полотном при необходимости. Грунтовка перекрывается материалами типа ПФ, ГФ, ЭФ, ФЛ, БТ и др .краски на алкидной, алкидно-уретановой, масляной основе.  Для промывки инструмента можно использовать ксилол, сольвент, или их смесь с уайт- спиритом ( нефрасом СЧ-155/200) в соотношении 1:1. После высыхания на окрашенной поверхности не должно быть пропусков, наплывов, механических повреждений. При необходимости покрытие восстанавливают. Толщину покрытия измеряют толщиномером любого типа, обеспечивающим измерение в заданном диапазоне.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ:  Пневматическим или безвоздушным распылением, струйным обливом, окунанием, кистью, валиком, возможно нанесение методом электростатического распыления.

безвоздушное распыление: кратность повышения давления –1:25 -1:68 давление краски – не менее 15 МПа диаметр сопла и угол факела – 0,23-0,53 мм /20-60º расстояние до окрашиваемой поверхности – 30-50 см рабочая вязкость – 40-60 сек.  по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20ºС

пневмораспыление: рабочая вязкость – 18-20 с по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20ºС.

Кисть, валик, струйный облив, окунание, электростатическое распыление.

- Меры предосторожности:

- Грунтовка пожароопасна.. При применении следует соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение в течение 1 суток.  Для защиты рук применять резиновые перчатки. Отходы в канализацию не сливать! Беречь от огня!

- Технические показатели

Цвет пленки грунтовки:  Красно-коричневый, св.серый оттенок не нормируется

Внешний вид пленки: После высыхания пленка должна быть ровной, однородной

Способность пленки шлифоваться: Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку

Стойкость пленки к действию нитроэмали: . Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром 
сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с, не менее 
............................................................................................................. 60-100

Степень разбавления грунтовки растворителем, %,не более 
............................................................................................................. 25

Массовая доля нелетучих веществ, % 
............................................................................................................. 53-59

Степень перетира, мкм, не более 
............................................................................................................. 30

Время высыхания до степени 3:

- при температуре (20±2)°С, ч, не более 
............................................................................................................. 12

- при температуре (105±2)°С, мин, не более 
............................................................................................................. 35

Твердость пленки, усл.ед., по маятниковому прибору:

- ТМЛ (маятник А), усл.ед., не менее 
............................................................................................................. 0,15

- М-3, не менее 
............................................................................................................. 0,35

Адгезия пленки, усл. баллы 
............................................................................................................. 11

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 
............................................................................................................. 1

Прочность пленки при ударе по прибору У-2М, см, не менее 
............................................................................................................. 50

Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к 
статическому воздействию 3%-ного раствора NaCl, ч, не менее 
............................................................................................................. 48

Стойкость покрытия при (20±2)°С к статическому 
воздействию индустриального масла, ч, не менее 
............................................................................................................. 240

Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к 
статическому воздействию воды, ч, не менее 
............................................................................................................. 144

Расслаивание, см3, не более 
............................................................................................................. 5

- Хранение: Гарантий срок хранения составляет 6 месяцев со дня изготовления в оригинальной герметично закрытой таре в сухом, защищенном от влаги, прямых солнечных лучей и других источников тепла месте, при температуре при температуре -40 - +40 °С.   Фасовка 2,5. 30, 60кг.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев. Стандарт ГОСТ 23343-78 ТУ 2312-06-02955826-00