# Технологическая карта

ЛАК ХП-734 (ХСПЭ-Л)

ГОСТ 52165-2003   ТУ 6-02-1152-82 (ТУ 6-01-1170-87)

| Описание: | По своему составу лак ХП-734 представляет собой раствор хлорсульфированного полиэтилена в ксилоле и сольвенте с добавлением стабилизаторов. Пленка лака ХП-734 обладает следующими свойствами: водостойкость, бензостойкость, высокие противокоррозионные свойства, устойчивость к воздействию агрессивных газов (SO2, CO2, Cl2). Материал одноупаковочный. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Лак ХП-734 предназначается для защиты от коррозии трещинообразующих или деформируемых строительных конструкций в комплексном химическистойком покрытии с эмалями ХП-799, ХП-7120 или самостоятельно, а также для грунтования и шпатлевания поверхности защищаемых конструкций. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет материала: Время высыхания до степени 2: Полное высыхание: Массовая доля нелетучих веществ: | Однородный раствор от желтого до светло-коричневого цвета. При температуре (20±2)°С не более 5 часов. При температуре (20±2)°С не более 8 часов. Не менее 17% |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка лака: | Перед применением убедитесь, что лак перемешан до однородности. При необходимости лак разводят до рабочей вязкости толуолом (ксилолом, сольвентом) При хранении лака при более низких температурах требуется непосредственно перед применением выдержать его в тёплом помещении при температуре не ниже +20°С в течении 1-2 суток. |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Лак должен наноситься на чистую, сухую, выровненную поверхность. Безвоздушное или пневматическое распыление, валик, кисть. Лак ХП-734 наносится на лакируемую поверхность при температуре окружающей среды от 0°С до +30°С при относительной влажности воздуха не выше 80%. Время междуслойной сушки покрытия составляет от 1 до 5 часов, в зависимости от вентилируемости помещения и влажности воздуха. Полное высыхание лака при +20°С происходит через 8 часов. 150-200 г/м² 20-30 мкм Не менее 2-х Толуол, Ксилол, Сольвент Уайт-спирит, Ксилол, Сольвент, Толуол |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Лак ХП-734 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -25°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде лак ХП-734 должен храниться в закрытых, неотапливаемых помещениях при температуре -10°С до +25°С, исключив попадание на него прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | Гарантийный срок хранения лака – 6 месяцев со дня изготовления. В течение гарантийного срока хранения допускается повышение вязкости лака в пределах 25% от нормируемой величины. По истечении гарантийного срока, лак перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 6-02-1152-82 и при установлении соответствия может быть использован потребителем по назначению. |