ИНСТРУКЦИЯ

по применению эмали кремнийорганической марки КО-983

Эмаль кремнийорганическая марки КО-983 поставляется в виде двух компонентов: собственно эмали - основы и катализатора отверждения.

Эмаль готовится на месте потребления непосредственно перед применением вследствие ограниченной жизнеспособности.

Перед использованием эмали КО-983 следует провести следующие операции:

- Взвесить требуемое количество эмали - основы.

- Разбавить эмаль - основу толуолом или ксилолом до нужной малярной вязкости и тщательно перемешать;

- Ввести в разбавленную эмаль-основу катализатор из расчета 0,9 г катализатора на 100 г неразбавленной эмали-основы (на одну 840 г банку эмали - основы - один пузырёк катализатора) и тщательно перемешать. Эмаль готова к употреблению.

- Подготовленную к применению эмаль с введенным катализатором необходимо использовать течение 6-8 ч.

- Перед нанесением эмали для обеспечения требуемой адгезии покрытия на ее основе к покрываемой поверхности последнюю необходимо тщательно зачистить от остатков старой эмали, загрязнений и ржавчины. Зачистку следует производить металлической щеткой, с помощью пескоструйного аппарата и т.д.

После очистки поверхность следует тщательно протереть сначала сырой тряпкой (допустимо применение моющих растворов), а затем вытереть досуха.

В случае использования моющих растворов их остатки должны быть смыты водой.

Сухая поверхность должна быть обезжирена тщательной протиркой тряпкой смоченной в толуоле. Протирать следует до отсутствия следов грязи на тряпке.

Не допускается использование для обезжиривания этилового спирта. Используемый толуол должен быть проверен на отсутствие содержания нелетучих примесей. Для проверки чистоты несколько капель толуола наливают на чистое стекло и дают растворителю испариться при комнатной температуре. После испарения на стекле не должно оставаться маслянистого пятна.

- Перед нанесением эмали следует убедиться в отсутствии на покрываемой поверхности запотевания или росы. При их наличии поверхность следует насухо протереть.

- При использовании пневматического краскопульта необходимо обеспечить отсутствие в подаваемом для распыления воздухе капель масла и воды.