- Лак КО-916, 916 К.

- ТУ 6-02-1-012-89 с изм.1.   ТУ 2311-396-05763441-2003

ГОСТ 16508-70                        ТУ У 24.3-00203625-093-2002

- Электроизоляционный лак КО-916 К выпускается трех марок: А, Б и В. Марки А и Б — раствор полиорганосилоксановой смолы, модифицированной полиэфиром, в ксилоле. Марка В — полиорганосилоксановая смола, модифицированная полиэфиром (концентрат лака КО-916К). Марка А и Б — Раствор полиметилфенилсилоксановой смолы, модифицированной полиэфиром, в ксилоле. Марка В – Полиорганосилоксановая смола, модифицированная полиэфиром (концентрат лака КО-916К).

- Внешний вид: Кремнийорганический лак КО-916 — однородный прозрачный раствор без механических включений. Оттенок не нормируется. Допускается опалесценсия.

- Описание, назначение и свойства: Электроизоляционный лак КО-916 К  применяют для лакировки электротехнической стали и изготовления проводов со стекловолокнистой изоляцией, для покрытия печатных схем, для грузоподъемных магнитов,  для катушек электромагнитных сепараторов, для пропитки и промазки обмоток электрических машин и аппаратов тропического и маслостойкого исполнения  в т.ч  которые в течение продолжительного времени работают при температуре от +100 до +185 градусов. Пленка лак электроизоляционного КО-916к обладает термоэластичностью  при температуре (200 ± 5) °С не менее 50 часов.

- Высококачественный лак ко 916 располагает прекрасной теплопроводимостью и отменной механической прочностью в сочетании с адгезионной способностью. Кроме того, лак ко 916 может образовывать глянцевую, твердую и гладкую пленку высокой плотности. Помимо этих особенностей лак ко 916 располагает минимальной вязкостью, благодаря которой ему становится доступна особая  впитывающая способность и малым поверхностным натяжением. А также лак ко 916 хорошо высыхает, а также качественно цементирует отдельные слои и витки изоляции и обмотки. Также лак ко 916 не оказывает негативного воздействия на изоляцию, оснащающую эмальпровода, и на медь. Ему присущ высокий уровень влагостойкости и водостойкости в сочетании с гидрофобностью. Этот лак электроизоляционный способен сохранять термоэластичные свойства при длительном нагревании изоляционных элементов, возникающем при интенсивной работе электромашин.

- Его короностойкость, а также диэлектрические характеристики склонны к незначительными изменениям, лишь под воздействиями влаги и высоких температур. Универсальный лак ко 916 применим в качестве пропиток обмоток электрического оборудования, и обеспечивает придание декоративных и защитных свойств разнообразным механическим поверхностям ,обладает клеящей способностью.

Нанесение: Перед  тем, как пользоваться лаком КО-916, металлическое основание должно быть  отшлифовано и обезжирено бензином, толуолом  или Уайт-спиритом. После этого изделие необходимо высушить. Лаки наносят окунанием ( одинарным или двойным) или обливом. После процесса нанесения лакированную поверхность важно просушить при температуре примерно +200 градусов, в течение 15 минут. Расход лакокрасочного состава составляет от 0.08 до 0.1 кг на квадратный метр, но такой показатель может отличаться, и все будет зависеть от толщины слоя лака.  Максимальная толщина пленки лака 50 мкм.

Разбавить лак КО-916 можно – ксилолом или ортоксилолом..

- Основные технические характеристики

Массовая доля нелетучих веществ, % ......................................... 65-69

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, сек ..................................... 45-65

Время высыхания лаковой пленки до степени 3, мин, при температуре (200 ± 5) °С

не более ...................... 15

Массовая доля водорода, связанного с кремнием, %, не более ...................... 0,0018

Термоэластичность пленки лака, ч, не менее .......................... 50

Твердость пленки лака по маятниковому прибору МЭ-3, не менее:

- при температуре 20 оС ............................................. 0,5

- при температуре 180................................................. 0,2

Оптическая плотность лака, не более ...................... 0,6

- Хранение: Условия хранения: кремнийорганический лак КО-916К хранят по ГОСТ 9980.5 в таре изготовителя в крытых складских помещениях при температуре от плюс 5 ºC до плюс 30 °С..

Гарантийный срок хранения лака — 6 месяцев с даты производства.