***Руководство по нанесению эмали ХП-5184.***

Нанесение или восстановление защитного покрытия на деталях из стеклопластиков, окрашенных с применение эмали ХП-5184, производить следующим образом:

При необходимости: зачистить повреждённый участок шлифовальной шкуркой, удалит продукт зачистки, обезжирьте зачищенные поверхности нефрасом и просушите в течение (0,5 - 1) ч;

на подготовленную поверхность нанести (2-3) слоя шпаклевки ЭП-0065.

Просушит каждый слой при температуре (12 - 35) ° в течении (1 - 1,5) ч,

сушку последнего слоя при температуре (50 - 60) ° в течении (4 - 4,5) ч или при температуре (12 - 35) ° не менее 24 часов;

 зачистит каждый слой шлифовальной шкуркой, удалит продукт зачистки;

нанести один слой гр. ХП-0206, просушит при температур (12-3 5) °С течении (1 - 1,5) ч и (6 - 8) слоев эмали ХП-5184.

Сушка каждого слоя эмали при температуре (18 - 35 )°С, в течении 30 мин. нанести на всю поверхность детали один слой эмали ХП-5184.

Сушка последнего слоя не мене 24 часов