Дисперсионная силикатная краска «АКВИС МАСТЕР» (однокомпонентная)

Назначение: Дисперсионная силикатная краска «АКВИС» предназначена для окраски минеральных оснований (известковых, известково-цементных, цементно-песчаных штукатурок и шпатлевок, кирпичей, бетона. Предназначена для фасадных и интерьерных работ, в том числе для окраски зданий, имеющих статус памятников архитектуры, также для всего жилого сектора, школьных и дошкольных учреждений, зданий повышенной пожарной опасности, прочих общественных зданий.

Состав: вода, жидкое калиевое стекло, минеральные пигменты и наполнители, вспомогательные и модифицирующие добавки,

Особенности:

- Не образует пленку

- Нетоксичная

- Высококачественные неорганические пигменты

- Светостойкая

- Содержание органических соединений не более 5%

- Экологичная

- Атмосферостойкая

- Высокая щелочность

- Высокая укрывистость

- Высокая паропроницаемость

- Устойчива к образованию плесени и грибка

- Высокая адгезия к подложке, возможно использование без предварительного грунтования

- Цвет: Белый. Колеровка осуществляется по запросу в соответствии с RAL, NCS, также по индивидуальной колеровочной карте.
Степень глянца: глубоко-матовая

Применение:

- Краска готова к применению. Перед использованием перемешать. Краска наносится на поверхность кистью, валиком или краскопультом.

- Расход состава зависит от пористости поверхности 250-400 г/м2 в 2 слоя.

Хранение: Состав хранить при температуре +50… +300С. Срок хранения 12 месяцев.

Тара: Ведра- 30,0 кг. ТУ 23.64.10-001-09650745-2021. ГОСТ18958-73.

Декларация о соответствии  РОСС RU Д-RU.HA45.B.00633/19 от 23.06.2019г..

Силикатная краска «АКВИС  МАСТЕР » двухкомпонентнаяГОСТ 18958-73 (двухкомпонентная)

Назначение: Силикатная краска «АКВИС» предназначена для окраски минеральных оснований (известковых, известково-цементных, цементно-песчаных штукатурок и шпатлевок, кирпичей, бетона). Предназначена для фасадных и интерьерных работ, в том числе для окраски зданий, имеющих статус памятников архитектуры, также для всего жилого сектора, школьных и дошкольных учреждений, зданий повышенной пожарной опасности, путей эвакуации, прочих общественных зданий.

Состав: вода, жидкое калиевое стекло, минеральные пигменты и наполнители, вспомогательные и модифицирующие добавки,

Особенности:

- Не образует пленку, очень долговечна

- Нетоксичная, не воспламеняется

- Высококачественные неорганические пигменты

- Светостойкая

- Превосходная диффузионная способность. Высокая паропроницаемость

- Экологичная. Атмосферостойкая

- Оказывает фунгицидное и антибактериальное действие вследствие высокой щелочности. Устойчива к образованию плесени и грибка

- Высокая укрывистость не более 400г/м2 в 2 слоя.

- Время сушки 1 слоя 30 минут при температуре 200С и влажности 50%; период силикатизации не более 8 часов.

- Высокая адгезия к подложке, не требует предварительного грунтования.

- Цвет: Белый

Применение:

- Краска двухкомпонентная (Компонент А-15кг минеральная часть + Компонент Б-12,5кг жидкое стекло калийное) Компонент А засыпать в компонент Б при перемешивании на больших оборотах не менее 10 минут. Краска наносится на поверхность кистью, валиком или краскопультом. Разведенную краску использовать в течение 6-8 часов. Перед использованием перемешать.

- Расход состава зависит от пористости поверхности 250-400 г/м2 в 2 слоя.

Хранение: Состав хранить при температуре +50… +300С. Срок хранения 12 месяцев.

Тара: Ведра- 30,0 л минеральная часть +15л жидкое стекло.

ГОСТ 18958-73. ТУ 23.64.10-001-09650745-2021.

Декларация о соответствии  РОСС RU Д-RU.HA45.B.00633/19 от 23.06.2019г..