# Технологическая карта

# АК-069, АК-070 и АК-070М

Грунтовки

ГОСТ 25718-83

| Описание: | Грунтовки АК-069 и АК-070 по своему составу представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акриловых смол и органических растворителей с добавлением пластификаторов и добавок. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Грунтовка АК-070 предназначена для грунтования изделий из алюминиевых, магниевых, титановых сплавов, углеродистой и нержавеющей стали. Грунтовка АК-069 применяется только для грунтования поверхностей из алюминиевых сплавов и стали. Перекрываются материалами типа ПФ, АК, ГФ, ЭФ, ХВ, ХС и ФЛ. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Условная вязкость во ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) Массовая доля нелетучих веществ: Время высыхания до степени 3: | Однородное, глянцевое, желтого цвета, оттенок не нормируется При температуре (20±2)°С от 13 до 24 секунд. 13,5-25 % Грунтовка АК-070 с нормами массовой доли нелетучих веществ и условной вязкости 33-39% и 60-130 секунд соответственно имеет обозначение АК-070М При температуре (20±2)°С не более 1 часа |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка грунтовки: | Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать до образования однородной массы, образовавшийся осадок в процессе длительного хранения должен отсутствовать. При необходимости перед применением грунтовки АК-069 и АК-070 разбавляют до рабочей вязкости от 12 до 18 секунд по вискозиметру ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм растворителями Р-5А или Р-648. |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Подготовленную грунтовку наносят на предварительно очищенные (пескоструйной или дробеструйной обработкой) по ГОСТ 9.402 или ИСО 8501-1 (Sa2½ или St3) и обезжиренные поверхности. Безвоздушное или пневматическое распыление, кисть. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80% 65-150 г/м² 8-15 мкм 1-2 слоя Растворители: Р-5А, Р-648 Растворители: Р-4, Р-5, 646, 647, 648 |
| Последующее покрытие: | Поверх грунтовок АК-069, АК-070 и АК-070М наносят эмали, толщиной не менее 25 мкм спустя 2-3 часа после высыхания слоя грунтовки. В качестве покрывных эмалей рекомендуются: ПФ-115, ПФ-167, ХВ-110, ХВ-113, ХВ-124, ХВ-16, ХВ-785, ЭП-1236, ЭП-140, ЭП-51,ЭП-525 и др. производства |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Грунтовки АК-069, АК-070, АК-070М транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -25°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде грунтовки должны храниться в закрытых помещениях при температуре -15°С до +30°С, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | Гарантийный срок хранения грунтовки – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, грунтовки перед применением подлежат проверке на соответствие требованиям ГОСТ 25718-83 и при установлении соответствия могут быть использованы потребителем по назначению. |