| - отдел технического контроля ООО НПП «Химпром» 150062, г. Ярославль пр-т Авиаторов 155В. (4852)241551. www.hpyar.ru e-mail: phkhimprom@mail.ru | - Система менеджмента качества - ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) |
| --- | --- |

# Технологическая карта

Эмаль ЭП-1155 ТУ 6-10-1504-75

| Описание: | Эмаль ЭП-1155 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в композиции эпоксидных смол и отвердителя с высокой массовой долей нелетучих веществ. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Эмаль ЭП-1155 предназначена для антикоррозионной защиты в водной среде и атмосфере стальных конструкций и мостовых ферм. Покрытие эмалью обладает высокими противокоррозионными свойствами, атмосферостойкостью и водостойкостью. Допускается применение эмали в атомной энергетике. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Время высыхания до степени 3: Массовая доля нелетучих веществ: Жизнеспособность эмали после смешивания с отвердителем: | Ровная, полуглянцевая поверхность, белого, серого, красно-коричневого цвета; оттенок не нормируется При температуре (80±2)°С не более 1,5 часа При температуре (20±2)°С не более 24 часов Не менее 93 % При температуре (20±2)°С ч не менее 3-х часов |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка эмали: | В полуфабрикат эмали ЭП-1155 перед нанесением добавляют при тщательном перемешивании отвердитель в соотношении, указанном в паспорте качества на каждую партию материала и при необходимости разбавляется этилцеллозольвом. После смешивания компонентов эмаль сохраняет малярные свойства не менее 3-х часов. |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Подготовленную эмаль наносят на предварительно загрунтованную металлическую поверхность грунтовками ВЛ-02, ВЛ-023, ЭП-0199 или ЭП-057. В случае нанесения эмали по чистому металлу необходима предварительная подготовка поверхности пескоструйной или дробеструйной обработкой по ГОСТ 9.402 или ИСО 8501-1 (Sa2½ или St3). Эмаль наносится кистью или методами безвоздушного или пневматического распыления с одновременным подогревом компонентов до 50-60°С. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80% 110-150 г/м² 40-50 мкм Не менее 2-х Этилцеллозольв Этилцеллозольв, толуол, ксилол, Р-646 |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Эмаль ЭП-1155 и отвердитель транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -35°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде Эмаль ЭП-1155 должна храниться в закрытых, неотапливаемых помещениях при температуре -30°С до +30°С исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | Гарантийный срок хранения эмали – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, эмаль перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 6-10-1504-75 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению. |