| # Отдел технического контроля ООО НПП «Химпром» 150062, г. Ярославль пр-т Авиаторов 155В. (4852)241551. www.hpyar.ru e-mail: phkhimprom@mail.ru | # Система менеджмента качества # ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Сертификат №СДС.ФР.СМ.00563.15 # от 05.06.2015г. |
| --- | --- |

# Технологическая карта

ЭП-773

Эмаль

ГОСТ 23143-83

| Описание: | Эмаль ЭП-773 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением отвердителя. Материал двухупаковочный. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Эмаль ЭП-773 предназначена для окраски незагрунтованных или загрунтованных грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (ЭП-0020) или грунтовкой ЭП-0199 металлических поверхностей, подвергающихся действию горячих растворов щелочей, бензина, масел и минеральных солей. - Цвет Кремовый, зеленый. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Время высыхания до степени 3: Условная вязкость основы эмали по ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) Полное высыхание: Массовая доля нелетучих веществ: Жизнеспособность эмали после смешивания компонентов: | Однородная, гладкая поверхность, без посторонних включений кремового или зеленого цвета, допускается небольшая шагрень. При температуре (120±2)°С не более 2-х часов При температуре (20±2)°С не более 24 часов При температуре (20±2)°С 25-60 секунд При температуре (20±2)°С не более 24 часов Не менее 60 % При температуре (20±2)°С не менее 24 часов |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка эмали: | Перед применением производится смешивание основы эмали и отвердителя в соотношении, указанном в паспорте на каждую поставленную партию эмали, при этом их температура должна быть не ниже +15°С. Полученную эмаль перед нанесением выдерживают в течении 1 часа и при необходимости разбавляют до рабочей вязкости (15-16 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм) растворителем Р-646 |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Поверхность металла перед окраской должна быть очищена от масел, грязи и пыли. При наличии ржавчины и окалины поверхность необходимо очистить абразивоструйным способом до степени не менее 2 по ГОСТ 9.402 или Sa 2 ½ по ИСО 8501. Эмаль наносится также и на предварительно загрунтованный металл грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (ЭП-0020) или грунтовкой ЭП-0199. Пневматическое распыление, валик или кисть. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от +15°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С. 80-120 г/м² 20-25 мкм не менее двух Растворитель 646 Растворители 646, Р-4, толуол. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Эмаль ЭП-773 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -35°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде Эмаль ЭП-773 должна храниться в закрытых, неотапливаемых помещениях при температуре -30°С до +30°С исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | Гарантийный срок хранения эмали – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, эмаль перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ГОСТ 23143-83 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению. |