| - отдел технического контроля ООО НПП «Химпром» 150062, г. Ярославль пр-т Авиаторов 155В. (4852)241551. www.hpyar.ru e-mail: phkhimprom@mail.ru | - Система менеджмента качества - ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) |
| --- | --- |

# Технологическая карта

# Эмаль ЭП-969 (ЭП-969Т)

# ТУ 6-10-1985-84

| Описание: | Эмаль ЭП-969 (ЭП-969Т) – двухупаковочный материал состоящий из полуфабриката эмали и отвердителя №3, смешиваемых перед применением. Полуфабрикат эмали представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы и сополимеров в смеси органических растворителей. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Эмаль ЭП-969 (ЭП-969Т) используется преимущественно в качестве эффективного и надежного антикоррозионного, а так же электроизоляционного покрытия для стальных труб теплосетей, а также для защиты от коррозии цоколей реле при эксплуатации их в интервале рабочих температур от -60°С до +150°С и в условиях повышенной влажности до 98%. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Условная вязкость полуфабриката эмали по ВЗ-4 при температуре (20±2)°С,с Время высыхания до степени 2: Время высыхания до степени 3: Жизнеспособность эмали: | Ровное, полуматовое, салатового цвета, оттенок не нормируется. 13-20 При температуре (20±2)°С не более 24 часов При температуре (120±4)°С не более 2-х часов После смешивания с отвердителем при температуре (20±5)°С не менее 8-ти часов. |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка эмали: | Непосредственно перед применением в полуфабрикат (основу) эмали добавляют отвердитель №3 в соотношении на 45 кг. основы эмали 12 кг. отвердителя и тщательно перемешивают до получения однородной массы, после чего перед нанесением выдерживают в течение 30 мин. При необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости (14±1) с по ВЗ-4 при температуре (20±2)°С растворителями Р-4, Р-5. степень разбавления эмали до рабочей вязкости не более 9% по массе. |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Подготовленная эмаль наносится на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность. Допускается нанесение эмали по старому прочно держащемуся покрытию. Безвоздушное или пневматическое распыление, кисть, валик, наливом. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. При окраске стальных труб для теплосетей допускается сушка при температуре (20±2)°С до степени 1 с последующей сушкой до степени 3 при температуре 100-150°С. 150-200 г/м² (30±5) мкм 2-3 Растворители Р-4, Р-5 Растворители Р-4, Р-5 |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Эмаль ЭП-969 (ЭП-969Т) и отвердитель транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -25°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде эмаль и отвердитель должны храниться в закрытых помещениях при температуре -30°С до +30°С, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | Гарантийный срок хранения эмали – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, эмаль перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 6-10-1985-84 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению. |