| # Отдел технического контроля ООО НПП «Химпром» 150062, г. Ярославль пр-т Авиаторов 155В. (4852)241551. www.hpyar.ru e-mail: phkhimprom@mail.ru | # Система менеджмента качества # ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Сертификат №СДС.ФР.СМ.00563.15 # от 05.06.2015г. |
| --- | --- |

# Технологическая карта

# Эмаль  ХП-7120

| Описание: | Эмаль ХП-7120 представляет собой суспензию пигментов в лаке на основе хлорсульфированного полиэтилена в органических растворителях с применением целевых добавок, стабилизаторов и пластификаторов. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Эмаль ХП-7120 предназначена для долговременной (не менее 5-7 лет) защиты металлических, железобетонных и асбоцементных конструкций, эксплуатируемых в условиях холодного, умеренного и тропического климата. Эмаль ХП-7120 обладает высокой атмосферостойкостью, водостойкостью, стойкостью к воздействию агрессивных сред кислотного и щелочного характера. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Условная вязкость во ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) Время высыхания до степени 3: Полное высыхание: Массовая доля нелетучих веществ: | Однородное, матовое, без посторонних включений. При температуре (20±2)°С от 40 до 110 секунд. При температуре (20±2)°С не более 2 часов, время межслойной сушки 2-3 часа. Окончательная выдержка всего покрытия до эксплуатации не менее 10 суток. 25±2 % |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка эмали: | При хранении эмали ХП-7120 допускается образование осадка и увеличение вязкости выше установленной нормы, поэтому эмаль ХП-7120 перед применением тщательно перемешивается и разбавляется до рабочей вязкости ксилолом, ортоксилолом, толуолом или сольвентом. Рабочая вязкость эмали ХП-7120 по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) при нанесении пневматическим краскораспылителем составляет 50-60 секунд, кистью или валиком – 180-200 секунд, установкой безвоздушного нанесения – 160-230 секунд. |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Металлическая поверхность предварительно должна быть зачищена абразивоструйным способом до степени Sа2½ по ИСО 8501-1 и обезжирена либо зачищена механическим способом до степени St2 и загрунтована грунтовками АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023 или ЭП-0199, ЭП-0010. Железобетонные и асбоцементные конструкции предварительно грунтуются лаком ХП-734. Безвоздушное или пневматическое распыление, кисть, валик. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 70% Не более 300 г/м² 20±5 мкм Не менее 2-х, интервал нанесения эмали ХП-7120 между слоями 2÷3 часа воздушной сушки при температуре (20±2)°С. Ксилол, ортоксилол, толуол, сольвент. Ксилол, ортоксилол, толуол, сольвент. |
| Примечание: | В случае хранения эмали при отрицательных температурах, эмаль перед применением выдерживается в теплом помещении в течение 1-2 суток до приобретения вязкотекучего состояния. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Эмаль ХП-7120 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -25°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде эмаль должна храниться в закрытых помещениях при температуре -30°С до +30°С, исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | Гарантийный срок хранения эмали – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, эмаль перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 2312-023-60414707-2014 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению. |