| - отдел технического контроля ООО НПП «Химпром» 150062, г. Ярославль пр-т Авиаторов 155В. (4852)241551. www.hpyar.ru e-mail: phkhimprom@mail.ru | - Система менеджмента качества - ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) |
| --- | --- |

# Технологическая карта

Эмаль ХС-717

ТУ 6-10-961-76

| Описание: | Состав эмали: представляет собой эмалевую суспензию алюминиевой пудры в лаке на основе сополимера А-15-0 с добавкой отвердителя. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | эмаль предназначается для защиты от коррозии металлических поверхностей грузовых танков и топливных цистерн, эксплуатирующихся в условиях воздействия морской воды и нефтепродуктов (кроме бензола и толуола). |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Время высыхания до степени 3: Полное высыхание: Массовая доля нелетучих веществ: | Однородное, полуматовое покрытие серебристого цвета. При температуре (20±2)°С не более 2 часов. Окончательная выдержка всего покрытия до эксплуатации не менее 10 суток. 33-37% |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка эмали: | Перед применением необходимо убедиться, что основа эмали хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места и добавлены алюминиевая пудра и отвердитель в соотношении, указанном в документе о качестве на каждую партию эмали. При необходимости материалы перед применением могут быть разбавлены до рабочей вязкости растворителем Р-4 в количестве не более 20% от массы. |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Металлическая поверхность предварительно должна быть подготовлена по ГОСТ 9.402(степень очистки от окислов – 2, степень обезжиривания – 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2½ или St3) либо загрунтована грунтовками типа ВЛ. Безвоздушное или пневматическое распыление, кисть. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от -10°С до +25°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С. 85-130 г/м² 30-30 мкм 4 слоя. Растворитель Р-4 в количестве не более 20% от массы. Растворитель Р-4. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Эмаль ХС-717 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -25°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде эмаль должна храниться в закрытых помещениях при температуре -30°С до +30°С, исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | Гарантийный срок хранения эмали – 12месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, эмаль перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 6-10-961-76 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению. |