| # Отдел технического контроля ООО НПП «Химпром» 150062, г. Ярославль пр-т Авиаторов 155В. (4852)241551. www.hpyar.ru e-mail: phkhimprom@mail.ru | # Система менеджмента качества # ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Сертификат №СДС.ФР.СМ.00563.15 # от 05.06.2015г. |
| --- | --- |

# Технологическая карта

Эмаль  ХВ-114 ТУ 6-10-747-79

| Описание: | Эмаль ХВ-114 представляет собой раствор поливинилхлоридной хлорированной смолы в органических растворителях с добавлением пластификатора и пигментов. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Предназначена для получения защитно-декоративного лакокрасочного покрытия на металлических и деревянных, предварительно загрунтованных поверхностях. Изделия, окрашенные эмалью могут использоваться в различных климатических зонах в атмосферных условиях. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Время высыхания до степени 2: Массовая доля нелетучих веществ: | Однородная гладкая пленка без морщин и посторонних включений желтого или красно-коричневого цвета При температуре (20±2)°С не более 1,5 часа 27-29 % |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка эмали: | При хранении эмали допускается образование осадка и увеличение вязкости, поэтому эмаль перед применением тщательно перемешивается и разбавляется до рабочей вязкости растворителями Р-4, Р-4А |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Подготовленную эмаль наносят на предварительно загрунтованную поверхность грунтовками типа ВЛ, ЭП. Допускается нанесение эмали ХВ-114 по металлу, подготовленному по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов – 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2,5 или St3) Краскораспылителем, окунание, наливом. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%, через 10 минут, после высыхания слоя эмали при температуре (20±2)°С наносятся последующие слои. 100-120 г/м² 100-120 мкм 4-5 слоя. Р-4, Р-4А Р-4, Р-4А. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Эмаль ХВ-114 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -35°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде Эмаль ХВ-114 должна храниться в закрытых, неотапливаемых помещениях при температуре -30°С до +30°С исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | Гарантийный срок хранения эмали – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, эмаль перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 6-10-747-79 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению. |