| # Отдел технического контроля ООО НПП «Химпром» 150062, г. Ярославль пр-т Авиаторов 155В. (4852)241551. www.hpyar.ru e-mail: phkhimprom@mail.ru | # Система менеджмента качества # ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Сертификат №СДС.ФР.СМ.00563.15 # от 05.06.2015г. |
| --- | --- |

# Технологическая карта

Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89

| Описание: | Эмаль ХВ-124 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в лаке на основе поливинилхлоридной хлорированной (ПСХ-ЛС) и алкидной смол в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов и стабилизаторов. Материал одноупаковочный. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Эмаль ХВ-124 предназначена для окраски загрунтованных металлических поверхностей, деревянных, эксплуатируемых в атмосферных условиях промышленных предприятий. Система покрытия, состоящая из трех слоев эмали ХВ-124, нанесенных на загрунтованную поверхность сохраняет защитные свойства в условиях умеренного климата в течение 6-ти лет до балла не более А31. Система покрытия, состоящая из четырех слоев эмали ХВ-124, нанесенных на фосфатированную и загрунтованную двумя слоями грунтовки ФЛ-03К поверхность, сохраняет защитные свойства в условиях тропического климата в течение 3-х лет до балла не более А31. Поверхность, окрашенная Эмалью ХВ-124 устойчива к воздействию индустриального масла, бензина и моющих средств. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид покрытия: Условная вязкость по ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) Время высыхания до степени 3: Время высыхания до степени 5: Массовая доля нелетучих веществ: | Ровное, однородное, матовое без посторонних включений. При температуре (20±2)°С 35-60 секунд. При температуре (20±2)°С не более 3 часов. При температуре (20±2)°С не более 24 часов. 27-33 % |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка эмали: | При хранении эмали ХВ-124 допускается образование осадка и незначительное увеличение вязкости, поэтому эмаль ХВ-124 перед применением тщательно перемешивается и разбавляется до рабочей вязкости растворителями Р-4, Р-4А. |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Металлическая поверхность перед окрашиванием предварительно должна быть загрунтована грунтовками АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023 или ФЛ-03К. Безвоздушное или пневматическое распыление, кисть, валик. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от -15°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%, через 2-3 после высыхания слоя эмали при температуре (20±2)°С наносятся последующие слои. 120-150 г/м² 25±5 мкм 2-4 Растворители Р-4, Р-4А Растворители Р-4, Р-4А, ацетон, толуол. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Эмаль ХВ-124 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -35°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде эмаль должна храниться в закрытых помещениях при температуре -30°С до +30°С, исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | Гарантийный срок хранения эмали – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, эмаль перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ГОСТ 10144-89 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению. |