# Технологическая карта

# ЭМАЛЬ ВЛ-515

# ТУ 6-10-1052-75

| Описание: | Эмаль ВЛ-515 по своему составу представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе таких смол как поливинилбутиральная и крезольно-формальдегидная в смеси органических растворителей с добавлением стабилизатора и пластификатора. Материал одноупаковочный. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Эмаль ВЛ-515 предназначена для противокоррозионной защиты стальных конструкций, поверхностей металлических емкостей для хранения дизельного топлива, бензина различных марок и толуола, технической воды. Эмаль ВЛ-515 хорошо устойчива как к временному, так и постоянному воздействию минерального масла, горюче-смазочных материалов, воды до температуры 90-95°С. Эмаль ВЛ - 515 применяется как самостоятельное покрытие, так и в комплексном покрытии с грунтовкой ВЛ-02 для покрытия алюминиевых поверхностей. Эмаль обладает повышенной адгезией к черным металлам. Срок службы трехслойного покрытия не менее 3-х лет. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Условная вязкость во ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) Время высыхания до степени 3: Полное высыхание: Массовая доля нелетучих веществ: | Ровное, матовое красно-коричневого цвета, оттенок не нормируется. При температуре (20±2)°С 20-60 секунд. При температуре (20±2)°С не более 1 часа. Окончательная выдержка всего покрытия до эксплуатации не менее 5-ти суток. 27-30% |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка эмали: | Перед применением необходимо убедиться, что эмаль тщательно перемешана по всему объёму тарного места, осадок отсутствует. При необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости 16-22 с по ВЗ-4 при температуре (20±2)°С растворителем Р-60. |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Режим сушки каждого слоя: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Подготовленную эмаль наносят на предварительно очищенные (пескоструйной или дробеструйной обработкой) по ГОСТ 9.402 или ИСО 8501-1 (Sa2½ или St3) и обезжиренные стальные поверхности, либо на поверхность, предварительно загрунтованную грунтовками ВЛ-02, ВЛ-023. Безвоздушное или пневматическое распыление. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для придания плёнке эмали соответствующих свойств бензостойкости и влагостойкости каждый слой необходимо сушить в течение одного часа при температуре (20±2)°С и затем в течение одного часа при температуре (110±10)°С 120-150 г/м² 15-25 мкм Не менее 2-х Растворитель Р-60 Растворитель Р-60, Р-4, Р-4А |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Эмаль ВЛ-515 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -20°С до +30°С при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде эмаль ВЛ-515 должна храниться в закрытых, неотапливаемых помещениях при температуре от -20°С до +30°С, исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | Гарантийный срок хранения эмали – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, эмаль перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 6-10-1052-75 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению. |