| - отдел технического контроля ООО НПП «Химпром» 150062, г. Ярославль пр-т Авиаторов 155В. (4852)241551. www.hpyar.ru e-mail: phkhimprom@mail.ru | - Система менеджмента качества - ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) |
| --- | --- |

# Технологическая карта

# Грунтовка ХС-010   ТУ 6-21-51-90

| Описание: | Грунтовка ХС-010 представляет собой суспензию пигментов в растворе сополимера винилхлорида в смеси органических растворителей с добавлением эпоксидной смолы и пластификатора. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Грунтовка ХС-010 предназначается для защиты в комплексном многослойном покрытии (грунтовка, эмаль, лак) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию растворов минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов имеющих температуру не выше 60°С. Грунтовку ХС-010 рекомендуется применять в сочетании с эмалью ХС-75У и лаком ХС-76. Допускается грунтовку ХС-010 применять под атмосферостойкие эмали марок ХС, ХВ, КЧ. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Время высыхания до степени 3: Массовая доля нелетучих веществ,%: Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм: Адгезия пленки, баллы, не более: | Однородное, без морщин «кратеров», потеков и посторонних включений красно-коричневого цвета При температуре (20±2)°С не более 1 часа 32 - 37 При температуре (20±2)°С не менее 20 сек. 2 |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка грунтовки: | При хранении грунтовки допускается незначительное расслаивание и оседание пигмента, поэтому перед применением грунтовку необходимо перемешать. При необходимости грунтовка разбавляется до рабочей вязкости растворителями Р-4, Р-4А по ГОСТ 7827-74 |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Разбавитель: Очистка инструментов: | Подготовленную грунтовку наносят на предварительно очищенные (пескоструйной или дробеструйной обработкой) по ГОСТ 9.402 или ИСО 8501-1 (Sa1-Sa2 или St2) и обезжиренные стальные поверхности. Пневматическое или безвоздушное распыление, допускается окрашивание отдельных участков кистью. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от -10°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С. 150-180 г/м² 20-25 мкм Растворитель Р-4, Р-4А Растворители: Р-4, Р-4А, ацетон, толуол |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Грунтовку ХС-010 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -30°С до +30°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде грунтовка должна храниться в закрытых помещениях при температуре -20°С до +30°С, исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | . Гарантийный срок хранения грунтовки – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, грунтовка перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 6-21-51-90 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению. |