# Технологическая карта

# Грунтовка   ХС-068  ТУ 6-10-820-75

| Описание: | Грунтовка ХС-068 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе сополимера винилхлорида в смеси органических растворителей с добавлением пластификатора. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Грунтовка ХС-068 предназначается для защиты в комплексном многослойном покрытии (грунтовка, эмаль, лак) оборудования и металлических конструкций от воздейтвия миниральных кислот и щелочей при температуре до плюс 60°С, а также под перхлорвиниловые химически стойкие эмали. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Время высыхания до степени 3: Массовая доля нелетучих веществ,%: Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм: Адгезия пленки, баллы, не более: | Однородное, без механических включений, красно-коричневого цвета При температуре (20±2)°С не более 1 часа 31 - 36 При температуре (20±2)°С 30-70 сек. 3 |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка грунтовки: | При хранении грунтовки допускается незначительное расслаивание и оседание пигмента, поэтому перед применением грунтовку необходимо перемешать. При необходимости грунтовка разбавляется до рабочей вязкости растворителями Р-4 ГОСТ 7827-74 |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Разбавитель: Очистка инструментов: | Подготовленную грунтовку наносят на предварительно очищенные (пескоструйной или дробеструйной обработкой) по ГОСТ 9.402 или ИСО 8501-1 (Sa1-Sa2 со степенью шероховатости не менее 20 мкм) и обезжиренные стальные поверхности. Пневматическое или безвоздушное распыление, допускается окрашивание отдельных участков кистью, валиком. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от -10°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С. 65-110 г/м² 15-20 мкм Растворитель Р-4 Растворители: Р-4, Р-4А, ацетон, толуол |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Грунтовку ХС-068 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -30°С до +30°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде грунтовка должна храниться в закрытых помещениях при температуре -20°С до +30°С, исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | Гарантийный срок хранения грунтовки – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, грунтовка перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 6-10-820-75 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению. |