| - отдел технического контроля ООО НПП «Химпром» 150062, г. Ярославль пр-т Авиаторов 155В. (4852)241551. www.hpyar.ru e-mail: phkhimprom@mail.ru | - Система менеджмента качества - ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) |
| --- | --- |

# Технологическая карта

Грунтовки

# ВЛ-02, ВЛ-023 (фосфатирующие)

ГОСТ 12707-77

| Описание: | Фосфатирующие Грунтовки ВЛ-02 и ВЛ-023 – двухупаковочные материалы, состоящие из основы и кислотного разбавителя. Основа грунтовок представляет собой суспензию пигментов и наполнителя в растворе поливинилбутираля в смеси летучих органических растворителей. Кислотный разбавитель представляет собой спиртовой раствор ортофосфорной кислоты. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Грунтовки ВЛ-02 и ВЛ-023 предназначаются для грунтования металлических поверхностей при межоперационном хранении, а также вместо фосфатирования и оксидирования. При нанесении для межоперационного хранения грунтовка ВЛ-02 выполняет свои защитные функции в течение 14 суток, а грунтовка ВЛ-023 в течение 6 месяцев. Загрунтованная поверхность перекрывается материалами типа АК, АС, ГФ, ПФ, ХВ, ХС, ФЛ, ЭП, ЭФ. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Условная вязкость во ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) Время высыхания до степени 5: Массовая доля нелетучих веществ: Жизнеспособность грунтовки: | Однородное, матовое или полуглянцевое, лессирующее, зеленовато-желтого (ВЛ-02) и защитно-зеленого (ВЛ-023), оттенок не нормируется. При температуре (20±2)°С от 20 до 40 секунд. При температуре (20±2)°С не более 15 минут При температуре (60-80)°С не более 5 минут ВЛ-02 - 20÷22% ВЛ-023 - 25÷27% После смешивания с кислотным разбавителем при температуре (20±2)°С не менее 8 часов |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка грунтовки: | При хранении грунтовок ВЛ-02 и ВЛ-023 допускается образование осадка, поэтому грунтовки перед применением тщательно перемешиваются и смешиваются с кислотным разбавителем в соотношении 4:1 для ВЛ-02 и 5:1 для ВЛ-023, после чего выдерживают 30 минут и при необходимости разбавляются растворителями РФГ, 648, Р-6 |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Подготовленную грунтовку наносят на предварительно очищенные (пескоструйной или дробеструйной обработкой) по ГОСТ 9.402 или ИСО 8501-1 (Sa2½ или St3) и обезжиренные стальные поверхности. Безвоздушное или пневматическое распыление, кисть. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от -10°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. ВЛ-02 100-110 г/м² ВЛ-023 110-160 г/м² 10-18 мкм 1÷2 Растворители РФГ, 648, Р-6 Растворители РФГ, 648, Р-6, толуол, ксилол |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Грунтовки ВЛ-02 и ВЛ-023 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -25°С до +30°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде грунтовки должны храниться в закрытых помещениях при температуре -10°С до +30°С, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | Гарантийный срок хранения грунтовки – 12 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, грунтовка перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ГОСТ 12707-77 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению. |