| # Отдел технического контроля ООО НПП «Химпром» 150062, г. Ярославль пр-т Авиаторов 155В. (4852)241551. www.hpyar.ru e-mail: phkhimprom@mail.ru | # Система менеджмента качества # ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Сертификат №СДС.ФР.СМ.00563.15 # от 05.06.2015г. |
| --- | --- |

# Технологическая карта

# ШПАТЛЕВКИ ЭП-0010 и ЭП-0020

ГОСТ 28379-89

| Описание: | Шпатлевки ЭП-0010 и ЭП-0020 представляют собой смесь пигментов, наполнителей, пластификаторов и раствора эпоксидной смолы в органических растворителях с добавлением отвердителя. Материал двухупаковочный, на основе эпоксидных смол, с добавлением перед применением отвердителя №1. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Эпоксидная шпатлевка ЭП-0010 применяется для выравнивания загрунтованных или незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей, При разведении ЭП-0010 используется в качестве грунтовки изолирующего типа под эпоксидные материалы в системах химстойких покрытий при антикоррозионной защите металлоконструкций и оборудования различного назначения. Применяется при окраске изделий машиностроения, транспортных средств, цистерн, судов, гидротехнических сооружений, металлических конструкций мостов, внутренней и наружной поверхности емкостей для хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов. Возможно использование в качестве самостоятельного покрытия красно-коричневого цвета на открытом воздухе в зонах умеренного и холодного климата в условиях повышенной влажности, при прямом контакте с водой в условиях погружения. Шпатлевка ЭП-0020 используется для выравнивания и защиты от влаги поверхностей керамических обмазок с влажностью не более 6,5% Покрытие обладает высокой водостойкостью, стойкостью к минеральным маслам и бензинам. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Время высыхания до степени 4: Полное высыхание: Массовая доля нелетучих веществ: Жизнеспособность шпатлевки: | Ровное, однородное, полуматовое красно-коричневого или серого цвета При температуре (20±2)°С не более 24 часов При температуре (70±5)°С не более 7 часов При температуре (20±2)°С не более 48 часов Не менее 90 % После смешивания с отвердителем при температуре (20±2)°С ч не менее 1,5 часов при нанесении шпателем и не менее 6 часов при нанесении распылителем. |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка шпатлевки: | Перед применением основу шпатлевки необходимо перемешать до образования однородной массы, затем добавить отвердитель №1 в соотношении, указанном в паспорте качества на каждую партию материала, и тщательно перемешать. Перед нанесением шпатлевки методом пневматического распыления ее разбавляют до рабочей вязкости 18-20с по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм) растворителями Р-4, Р-5. |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Подготовленную шпатлевку наносят шпателем или методом пневматического распыления на предварительно загрунтованные поверхности металла грунтовками типа ЭП или ВЛ. При нанесении шпатлевки на чистый металл необходима предварительная пескоструйная или дробеструйная обработка по ГОСТ 9.402 или ИСО 8501-1 (Sa2½ или St3). Безвоздушное или пневматическое распыление, Шпатель. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%, допускается проведение окрасочных работ при отрицательных температурах (до -15°С), при этом время высыхания до степени 4 увеличивается до 48 часов. 90-120 г/м² при безвоздушном или пневматическом нанесении; 500-700 г/м² при нанесении шпателем 70-150 мкм при безвоздушном или пневматическом нанесении; 500-700 мкм при нанесении шпателем Не менее 2-х, интервал нанесения шпатлевки ЭП-0010 между слоями 24 часа воздушной сушки при температуре (20±2)°С. Растворитель Р-4, Р-5, Р-5А Растворители: Р-4, Р-5, Р-5А |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Шпатлевку ЭП-0010 и отвердитель транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -40°С до +40°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде шпатлевка и отвердитель должны храниться в закрытых помещениях при температуре -30°С до +30°С, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | Гарантийный срок хранения шпатлевки – 12 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, шпатлевка перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ГОСТ 28379-89 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению. |